- 2018年度提名国家科学技术奖技术发明奖项目公示

- 项目基本情况

| 项目名称 | 大豆基无醛木材胶黏剂及其应用技术 |
| --- | --- |
| 主要完成人 | 朱 锦，刘小青，桂成胜，徐益忠，谭宏伟，张忠涛 |
| 提名者 | 中国科学院 |
| - 提名意见： - 本项目所研究的大豆基无醛木材胶黏剂主要用于人造板加工行业，主要替代现行广泛使用的三醛类胶黏剂，解决当前人造板在生产、流通、使用过程中由甲醛释放给人们带来的健康问题，是实现林业产业转型升级、冲破国际“绿色贸易壁垒”的核心技术途径之一。研究团队创造性的利用高分子和胶黏剂学科交叉技术，采用大豆蛋白插层蒙脱土技术，原位生成了纳米级粘土片层结构，制备得到了耐水性强的大豆蛋白胶黏剂材料；并创造性的将水性胶黏剂改为粉剂+水剂的双组份形式，克服了大豆蛋白胶黏剂粘度大、流动性差，难以分散的问题，首次实现了大豆蛋白胶黏剂在连续热压刨花板、纤维板生产线上的应用。 该项目通过产、学、研、用强强联合，在探明大豆蛋白胶黏剂耐水性和黏结强度机理的基础上，通过关键材料技术、制造工艺等创新研究，实现了木材工业用大豆蛋白无醛胶黏剂的规模化应用。相关产品已在国内得到大规模应用，部分产品已经出口至美国、日本、欧洲等国。 该项目的成功研制有力的推动了我国木工行业的技术进步、产品结构升级，破解了木制产品出口的贸易壁垒，为彻底解决当前消费者面临的室内装修甲醛污染问题提供了强有力的技术支撑和解决方案。 提名该项目为国家技术发明奖 二 等奖 |  |

- 二、项目简介

本项目属林产工业领域。所研制的大豆基无醛木材胶黏剂主要用于人造板加工行业，主要替代现行广泛使用的三醛类胶黏剂（脲醛胶、酚醛胶、三聚氰胺改性脲醛胶），解决当前人造板在生产、流通、使用过程中由甲醛释放而给消费者带来的健康问题，是实现林业产业转型升级、冲破国际“绿色贸易壁垒”的核心技术途径之一。

我国人造板年产量近3亿立方米，位居世界第一。每年胶黏剂需求超过3000万吨，产值600亿以上。近年随着美国、欧盟、韩国等对中国人造板不同品类的反倾销限制措施及环保标准提高，以及人造板中甲醛释放给人们带来的健康威胁，促使人造板企业进行整合、创新来提升产品及行业竞争力。而作为甲醛等危害物质释放的主要来源——木材胶黏剂，是困扰人造板行业发展的主要因素，开发健康、环保的生物基胶黏剂是人造板用胶黏剂行业发展的必然趋势和强烈需求。

- 本项目通过产、学、研、用强强联合，在探明大豆蛋白胶黏剂耐水性和黏结强度机理的基础上，通过关键材料技术、制造工艺等创新研究，实现了木材工业用大豆蛋白无醛胶黏剂的规模化应用。主要技术创新有1、在关键材料技术方面：（1）创造性的利用高分子和胶黏剂学科交叉技术，采用大豆蛋白插层蒙脱土技术，原位生成了纳米级粘土片层结构，制备得到了耐水性强的大豆蛋白胶黏剂材料；（2）通过设计合成新型的蛋白改性用交联剂，使其与大豆蛋白的活性官能团共聚，降低了固化反应温度低，使其更适合于实际应用需求，提高了交联度，使其胶合强度进一步提高；2、在关键工艺方面，创造性的将水性胶黏剂改为粉剂+水剂的双组份形式，克服了大豆蛋白胶黏剂粘度大、流动性差，难以分散的问题，首次实现了大豆蛋白胶黏剂在连续热压刨花板、纤维板生产线上的应用。目前已申请中国发明专利14项，已获授权10项，发表论文12篇，发起制定行业标准4项，团体标准1项，先后获“林业产业科技创新一等奖”、“2011年林业工业新产品奖”、“2011年中国产学研合作创新成果奖”等重要奖项。该技术引领了我国木材工业无醛化的发展方向和无醛消费风尚。

- 利用本技术成果，已在宁波、广州和临沂建设大豆蛋白无醛胶黏剂生产线3条，总产能达到6万吨/年。相关产品已在大自然家居（中国）有限公司、德尔家居、福建福人集团、德华兔宝宝、水性科天、百得胜衣柜等行业龙头企业得到大规模应用，部分产品已经出口美国、日本、欧洲等国，已经实现直接销售收入10.7亿，新增净利润6180万。本成果有力推动了我国木工行业的技术进步、产品结构升级，破解了木制产品出口的贸易壁垒，为彻底解决当前消费者面临的室内装修甲醛污染问题提供了强有力的技术支撑和解决方案。

- 三、 客观评价

新技术成果鉴定意见：

由张齐生院士作为主任委员的科技成果鉴定委员会一致认为：中国科学院宁波材料技术与工程研究所与宁波中科朝露新材料有限公司合作完成的大豆胶项目，采用豆粕为原料，以水为分散介质，通过绿色环保的工艺制备得到完全不含甲醛的大豆基无醛木材胶黏剂。采用现有常规设备和生产工艺，利用该胶黏剂制备得到的多层胶合板经检测：干态胶合强度和63℃水煮3小时后的湿态胶合强度均大于0.7MPa,完全满足国家二类胶合板的强度要求，胶合板甲醛释放量小于0.1mg/L（属木材本身所含甲醛），且生产价格合理。该生物基无醛木材胶黏剂技术属国际先进水平。

新产品鉴定意见：

由中国林产工业协会组织的新产品的鉴定，以国家林业局林产工业规划设计院总工程师肖小兵为主任的鉴定专家委员会一致认为：中国科学院宁波材料技术与工程研究所与宁波中科朝露新材料有限公司合作完成的大豆胶产品已在数家胶合板和实木复合地板生产企业应用，生产过程无污染产生，在现有生产工艺条件下，所生产的胶合板和实木复合地板性能符合国家相关标准要求，具有良好的市场前景。该技术总体达到国际先进水平。

新产品鉴定意见：

由中国林产工业协会对大自然家居(中国)有限公司和广东盈然木业有限公司共同研发的天然大豆胶实木复合地板产品进行了鉴定。专家委员会一致认为：采用以豆粕为原料生产的不含甲醛的大豆基无醛胶黏剂，利用现有设备，所生产的实木复合地板达到国家标准GB/T 18103-2000《实木复合地板》要求，其中甲醛释放量达到国际先进标准要求，产品具有良好的市场前景。鉴定委员会一致认为：该产品达到国际先进水平。

用户报告：

本产品在国内地板、胶合板、细木工板、刨花板等数家龙头企业得到规模化应用和试用，用户与合作企业包括大自然家居（中国）有限公司、德尔家居、福建富人集团、兔宝宝装饰新材料有线公司、生活家.巴洛克、菲林格尔、书香门第、圣象集团、唐朝木业等。目前质量稳定、市场反应良好、经济效益和社会效益显著。

产品质量检测报告：

相关产品经PONY谱尼测试、国家人造板与木竹制品质量监督检验中心、国家环保产品质量监督检验中心、广东省质量监督木材及木制品检验站、国家木制家具及人造板质量监督检验中心（徐州）等多家权威部门检测，大豆胶生产过程节能环保、无“三废”排放，产品完全不含甲醛，且制备得到的胶合板、地板等产品性能完全符合国家相关标准要求，甲醛释放量为未检出或小于0.1mg/L。

- 四、推广应用情况

该技术依托宁波中科朝露新材料有限公司进行生产，目前已经实现了大豆胶系列产品的规模化生产，在宁波、山东临沂、广州三地建设了年产2万吨胶黏生产线3条，从大自然2013年度将“大豆胶实木复合地板”作为“2013年度大自然地板总裁战略产品”重点推广起，大豆胶作为最新创新类产品开始在一线板材企业应用。目前公司已与人造板行业一线品牌“大然”地板、“德尔”地板达成战略合作伙伴关系，共同致力于大豆胶无醛地板产品的推广；同时在给行业一线品牌水性科天、百得胜衣柜、索菲亚橱柜、兔宝宝装饰、千年舟板材等稳定、大批量供货。截止目前，共实现无醛胶黏剂销售近10000吨，实现下游胶合板、地板、家具等产品销售10.7亿，新增净利润6180万。

主要应用单位情况表

| 应用单位名称 | 应用技术 | 应用的起止时间 | 应用单位联系人/电话 | 应用情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大自然家居（中国）有限公司 | 大豆胶实木地板 | 2013年——至今 | 谭宏伟/13402186186 | 2013年大自然“康德美学1号”系列产品开始采用大豆胶，大自然大豆胶地板至今累计销售近200万平方米. |
| 德尔地板 | 大豆胶实木地板 | 2013年——至今 | 姚红鹏/15895513992 | 2013年起，德尔地板“无醛添加”系列产品全部采用大豆胶，德尔大豆胶地板至今累计销售近200万平方米. |
| 深圳市松博宇科技股份有限公司 | 大豆胶细木工板 | 2016年——至今 | 詹雄光13902911592 | 2016年起，松博宇旗下“美洲实木”系列细木工板及其生态板产品全部采用大豆胶，至今累计销售超过10万张大豆胶细木工板及其生态板. |
| 广州市增城雅景谷木制品厂 | 大豆胶胶合板 | 2013年——至今 | 方锦锋/13609099909 | 雅景谷至今累计销售大豆胶胶合板超过5万张. |
| 福人集团有限责任公司 | 大豆胶刨花板 | 2015年——至今 | 兰从荣/18650396933 | 2015年起，与福人集团战略合作，率先开发出大豆胶刨花板. |
| 沪千森工科技股份有限公司 | 大豆胶纤维板 | 2016年——至今 | 方有元/13858019798 | 2016年起，与沪千森工战略合作，率先开发出大豆胶纤维板. |
| 南星家居科技（湖州）有限公司 | 大豆胶实木复合地板 | 2016年——至今 | 徐伟/13905728888 | 2016年起，南星家居旗下“森林之星”美学地板开始逐步采用大豆胶. |

- 五、主要知识产权证明目录

| 知识产权类别 | 知识产权具体名称 | 国家 地区 | 授权号 | 授权日期 | 证书编号 | 权利人 | 发明人 | 有效状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发明专利 | 一种无醛木材胶粘剂及其制备方法 | 中国 | 101412898B | 2011.8.24 | 829862 | 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 | 朱锦，高玲玲 | 已转让给中科朝露，有权 |
| 发明专利 | 一种层状硅酸盐增强的大豆胶黏剂及其制备方法和应用 | 中国 | 102516933B | 2013.08.07 |  | 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 | 桂成胜，朱锦，刘小青，吴頔 | 有权 |
| 发明专利 | 耐水性大豆基胶黏剂的制备方法 | 中国 | 103387812B | 2015.08.12 | 1750302 | 宁波中科朝露新材料有限公司 | 陈峰，刘小青，吴頔，徐益忠 | 有权 |
| 发明专利 | 一种蛋白质胶黏剂固化剂及其制备方法和应用 | 中国 | 102399515B | 2013.04.10 |  | 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 | 桂成胜，朱锦，刘小青 | 有权 |
| 发明专利 | 无醛大豆粉末胶黏剂及其制备方法 | 中国 | 103045160B | 2015.07.01 | 1709730 | 宁波中科朝露新材料有限公司 | 刘小青，吴頔，朱锦，徐益忠 | 有权 |
| 发明专利 | 一种耐水大豆胶黏剂的制备方法 | 中国 | 103382383B | 2016.01.13 |  | 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 | 桂成胜，朱锦，刘小青，吴頔，王古月 | 有权 |
| 发明专利 | 一种生物基水溶性高分子溶液及其制备方法和应用 | 中国 | 102911356B | 2015.05.20 |  | 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 | 桂成胜，朱锦，刘小青，周拓，吴頔，王古月 | 有权 |
| 发明专利 | 一种胶合板试件锯制工装 | 中国 | 102554982B | 2013.12.18 |  | 宁波中科朝露新材料有限公司 | 陆长洲、洪正明、刘小青、徐益忠 | 有权 |
| 发明专利 | 测试大豆基无醛木材胶黏剂粘度的蘸胶构件及装置 | 中国 | 104020079B | 2017.01.25 |  | 宁波中科朝露新材料有限公司 | 张鹏、李青璇、罗东风、刘小青、徐益忠 | 有权 |
| 发明专利 | 大豆基无醛木材胶黏剂的粘度测试方法 | 中国 | 104034628B | 20160427 |  | 宁波中科朝露新材料有限公司 | 张鹏、李青璇、罗东风、刘小青、徐益忠 | 有权 |

- 六、主要完成人情况表

| 姓 名 | 朱锦 |  | 性别 | 男 | 排 名 | 1/6 | 国 籍 | 中 国 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 | 1968年7月 |  |  |  | 出 生 地 | 山东临沂 | 民 族 | 汉 |
| 技术职称 | 研究员 |  |  |  | 最高学历 | 研究生 | 最高学位 | 博士 |
| 毕业学校 | 美国马凯特大学 |  |  |  | 毕业时间 | 2003年9月 | 所学专业 | 高分子材料 |
| 工作单位 | 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 |  |  |  |  |  | 行政职务 | 所长助理 |
| 二级单位 | 无 |  |  |  |  |  | 党 派 | 致公党 |
| 完成单位 | 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 |  |  |  |  |  | 所 在 地 | 宁波 |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位性质 | 国立研究机构 |
| 参加本项目的起止时间 |  | 2007年 至 2014年 |  |  |  |  |  |  |
| 对本项目技术创造性贡献： 作为本项目负责人，领导了大豆基无醛胶黏剂的技术创新、中试放大和商业推广整个过程。尤其是创造性的提出了采用片状粘土增强大豆胶的耐水性（纳米插层应用技术，发明专利ZL101412898B，ZL102516933B）、设计了新型的交联体系（ZL102911356B）和提出了豆粉成分分析、调控的思路（天然豆粉成分调控技术，《林产工业》，2015,42（3），26-28），是整个项目所有关键技术创新点的发明人。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 姓 名 | 刘小青 |  | 性别 | 男 | 排 名 | 2/6 | 国 籍 | 中国 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 | 1980年2月 |  |  |  | 出 生 地 | 湖北 云梦 | 民 族 | 汉 |
| 技术职称 | 研究员 |  |  |  | 最高学历 | 研究生 | 最高学位 | 博士 |
| 毕业学校 | 中国科学院大学 |  |  |  | 毕业时间 | 2007年9月 | 所学专业 | 高分子 |
| 工作单位 | 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 |  |  |  |  |  | 行政职务 | 无 |
| 二级单位 | 无 |  |  |  |  |  | 党 派 | 中国共产党 |
| 完成单位 | 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 |  |  |  |  |  | 所 在 地 | 宁波 |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位性质 | 国立研究所 |
| 参加本项目的起止时间 |  | 2009年 至 2014年 |  |  |  |  |  |  |
| 对本项目技术创造性贡献： 作为本项目的主要完成人，全程负责了整个技术的中试放大、商业化生产和商业推广。在完作为本项目的主要完成人，全程负责了整个技术的中试放大、商业化生产和商业推广。作为主要完成人，完成了纳米增强技术ZL101412898B，ZL102516933B）、新型交联体系合成（ZL102911356B）的具体工作。同时根据市场的实际需求，提出了粉状胶合双组份胶的发展方向（工艺创新，ZL103045160B），并负责指导合作公司技术人员完成了相关研发内容，实现了大豆胶产品的系列化和批量化生产。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 姓 名 | 桂成胜 |  | 性别 | 男 | 排 名 | 3/6 | 国 籍 | 中国 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 | 1988年2月 |  |  |  | 出 生 地 | 安徽 | 民 族 | 汉 |
| 技术职称 | 无 |  |  |  | 最高学历 | 研究生 | 最高学位 | 博士 |
| 毕业学校 | 中国科学院大学 |  |  |  | 毕业时间 | 2014.6 | 所学专业 | 高分子材料 |
| 工作单位 | 宁波中科朝露新材料有限公司 |  |  |  |  |  | 行政职务 | 副总经理 |
| 二级单位 | 无 |  |  |  |  |  | 党 派 | 中共党员 |
| 完成单位 | 宁波中科朝露新材料有限公司 |  |  |  |  |  | 所 在 地 | 宁波 |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位性质 | 民营企业 |
| 参加本项目的起止时间 |  | 2011 至 2014 |  |  |  |  |  |  |
| 对本项目技术创造性贡献： 作为宁波中科朝露新材料公司的技术负责人，在朱锦和刘小青的共同指导下完成了粉剂胶黏剂和双组份胶黏剂的整个研发和生产过程（ZL102399515B, ZL102911356B），通过多种助剂的筛选解决了双组份胶黏剂使用过程中初粘性差、耐水性不足的问题(ZL103382383B)，实现了双组份胶黏剂的批量应用。完成了系列改性剂的设计、合成和应用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 姓 名 | 徐益忠 |  | 性别 | 男 | 排 名 | 4/6 | 国 籍 | 中国 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 | 1958年5月 |  |  |  | 出 生 地 | 浙江宁波 | 民 族 | 汉 |
| 技术职称 | 无 |  |  |  | 最高学历 | 大专 | 最高学位 | -- |
| 毕业学校 | 宁波电大 |  |  |  | 毕业时间 |  | 所学专业 | 经济管理 |
| 工作单位 | 宁波八益实业控股有限公司 |  |  |  |  |  | 行政职务 | 董事长 |
| 二级单位 | 宁波中科朝露新材料有限公司 |  |  |  |  |  | 党 派 | 无 |
| 完成单位 | 宁波中科朝露新材料有限公司 |  |  |  |  |  | 所 在 地 | 宁波 |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位性质 | 民营企业 |
| 参加本项目的起止时间 |  | 2010年 至 2014年 |  |  |  |  |  |  |
| 对本项目技术创造性贡献： 作为合作单位的董事长，实际领导了胶黏剂的生产和市场推广工作。结合下游用户的实际需求，提出了大豆胶增粘、增强、降成本的发展方向和解决手段（ZL103045160B），通过原材料采购、豆粉成分的复配等手段，降低了大豆基无醛胶黏剂的生产和使用成本。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 姓 名 | 谭宏伟 |  | 性别 | 男 | 排 名 | 5/6 | 国 籍 | 中 国 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 | 1973年1月 |  |  |  | 出 生 地 | 湖南 | 民 族 | 汉 |
| 身份证号 | 430111197301311811 |  |  |  | 归国人员 | -- | 归国时间 | -- |
| 技术职称 | 高级知识产权师 |  |  |  | 最高学历 | 本科 | 最高学位 | -- |
| 毕业学校 | 中共中央党校 |  |  |  | 毕业时间 | 1999.12 | 所学专业 | 经济管理 |
| 工作单位 | 大自然家居（中国）有限公司 |  |  |  |  |  | 行政职务 | 研发总经理 |
| 二级单位 | 无 |  |  |  |  |  | 党 派 | 无 |
| 完成单位 | 大自然家居（中国）有限公司 |  |  |  |  |  | 所 在 地 | 广州佛山 |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位性质 | 港澳台独资 |
| 参加本项目的起止时间 |  | 2012年4月 至 2014年 |  |  |  |  |  |  |
| 对本项目技术创造性贡献： 作为大豆胶的下游用户，开发了大豆胶在实木复合地板，胶合板等领域的应用工艺，主导制订了企业产品标准和工艺规范（见客观评价：新产品鉴定意见），为大豆胶的实际应用做出了巨大贡献。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 姓 名 | 张忠涛 |  | 性别 | 男 | 排 名 | 6/6 | 国 籍 | 中国 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 | 1976.04 |  |  |  | 出 生 地 | 黑龙江 | 民 族 | 汉 |
| 身份证号 | 230107197604200439 |  |  |  | 归国人员 | -- | 归国时间 | -- |
| 技术职称 | 教授级高工 |  |  |  | 最高学历 | 研究生 | 最高学位 | 博士 |
| 毕业学校 | 北京林业大学 |  |  |  | 毕业时间 | 2015 | 所学专业 | 木材科学 |
| 工作单位 | 国家林业局林产工业规划设计院 |  |  |  |  |  | 行政职务 | 所长 |
| 二级单位 | 工业工程一所 |  |  |  |  |  | 党 派 | 中共党员 |
| 完成单位 | 国家林业局林产工业规划设计院 |  |  |  |  |  | 所 在 地 | 北京 |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位性质 | 事业单位 |
| 参加本项目的起止时间 |  | 2013年 至 2017 |  |  |  |  |  |  |
| 对本项目技术创造性贡献： 为大豆胶的规模化应用指出了发展方向，协助完成了大豆胶在刨花板/纤维板中应用工艺的探索，完成了系列无醛胶黏剂及木制品相关行业标准和团体标准的制订。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 七、完后人合作关系说明

本项目主要由我本人，我单位的刘小青研究员，宁波中科朝露新材料有限公司的桂成胜博士、徐益忠董事长，大自然家居（中国）有限公司的谭宏伟研发总经理和国家林业局林产工业规划设计院的张忠涛所长共同完成。这四家单位构成了从技术研发、规模化生产、推广与应用、标准与法规制订等整个技术链条，完成人员也分布在技术、生产、推广、管理各个环节。整个项目的完成，离不开大家的努力工作和通力合作，具体合作情况如下：

1）本人是该技术的第一发明人，刘小青研究员是该项目的主要完成人。2010年我提出了采用片状粘土增强大豆胶的耐水性、设计了新型的交联体系和提出了豆粉成分分析及调控的思路后，具体由刘小青研究员负责实施了整个项目的概念验证和中试放大及应用工艺探索与配方优化。在整个项目进行过程中，我们一起申请了数项发明专利，发表了多篇研究论文；

2）桂成胜是由我和刘小青研究员共同指导的博士研究生，协助实施了很多具体的实验工作。桂成胜博士毕业之后，在刘小青和徐益忠的共同指导下在中科朝露从事博士后工作，出站之后留在公司担任研发副总，完成了粉剂胶黏剂和双组份胶黏剂的整个研发和生产过程，通过多种助剂的筛选解决了双组份胶黏剂使用过程中初粘性差、耐水性不足的问题，实现了双组份胶黏剂的批量应用；

3）本技术由中科院宁波材料所转移给宁波中科朝露，徐益忠作为中科朝露的董事长，在我、刘小青、桂成胜的技术支撑下，负责了整个项目的产业化推进；

4）谭宏伟作为大自然集团的研发部总经理，在2012年率先尝试将大豆胶用于实木复合地板的制造。并与我、刘小青、桂成胜、徐益忠一起努力，通过配方和工艺的优化，最终实现了大豆胶无醛地板的规模化生产和应用。我与谭宏伟，徐益忠还一起进行了多次无醛地板的商业化推介；

5）张忠涛站在整个林业行业的角度，与我、桂成胜、徐益忠、谭宏伟等一起推动和制订了数项企业标准、行业标准和团体标准。2015年我们一起开展了大豆胶在刨花板和纤维板中的应用尝试，最终在2016年实现了大豆胶刨花板和纤维板的规模化生产。

第一完成人：朱锦

完成人合作关系情况汇总表

| 序号 | 合作方式 | 合作者 | 合作时间 | 合作成果 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 共同知识产权 | 桂成胜、朱锦、刘小青 | 2010-2011 | 一种层状硅酸盐增强的大豆胶黏剂及其制备方法和应用 | ZL102516933B |
| 2 | 共同知识产权 | 刘小青、徐益忠 | 2012-2013 | 耐水性大豆基胶黏剂的制备方法 | ZL103387812B |
| 3 | 共同知识产权 | 桂成胜、朱锦、刘小青 | 2010-2011 | 一种蛋白质胶黏剂的固化剂及其制备方法和应用 | ZL102399515B |
| 4 | 共同知识产权 | 刘小青、朱锦、徐益忠 | 2011-2012 | 无醛大豆粉末胶黏剂及其制备方法 | ZL103045160B |
| 5 | 共同知识产权 | 桂成胜、朱锦、刘小青 | 2012-2013 | 一种耐水大豆胶黏剂的制备方法 | ZL103382383B |
| 6 | 共同知识产权 | 桂成胜、朱锦、刘小青 | 2011-2012 | 一种生物基水溶性高分子溶液及其制备方法和应用 | ZL102911356B |
| 7 | 论文合著 | 桂成胜,彭顺,朱锦,刘小青,张忠涛 | 2015-2016 | 关键参数对大豆胶桉木刨花板性能的影响.林产工业，2016,(9):19-22 | 见核心论文附件 |
| 8 | 共同立项 | 刘小青、徐益忠、朱锦 | 2012-2015 | 宁波市重大科技攻关项目：生物基无醛木材胶黏剂产业化关键技术—固态胶黏剂的研发 | 2011B1006 |
| 9 | 共同立项 | 刘小青、徐益忠、朱锦 | 2012-2015 | 国家科技型中小企业技术创新基金：生物基无醛木材胶黏剂 | 13C26213312565 |
| 10 | 共同立项 | 张忠涛、桂成胜 | 2016-2018 | 大豆胶刨花板应用示范推广—林业科技成果国家级推广项目 | 2016-26 |
| 11 | 论文合著 | 桂成胜，朱锦,刘小青 | 2014-2015 | 大豆胶中各组分对其黏度和湿强度的影响. 林产工业, 2015, 42(3):26-28 | 见核心论文附件 |
| 12 | 论文合著 | 桂成胜,刘小青，朱锦 |  | 钠基蒙脱土增强豆胶的耐水性研究.林产工业业,2012,39:23-34 | 见核心论文附件 |
| 13 | 论文合著 | 桂成胜、刘小青、朱锦 | 2012-2013 | Preparation of a new type of polyamidoamine and its application for soy flour-based adhesives. | Journal of the American Oil Chemists’ Society. 2013,90:265-272 |
| 14 | 论文合著 | 桂成胜、刘小青、朱锦 | 2012-2013 | Synthesis of a bio-based polyamidoamine-epichlorohydrin resin and its application for soy-based adhesives. | International Journal of Adhesion and Adhesives. 2013, 44:237-242 |
| 15 | 共同推广 | 谭宏伟、朱锦、刘小青、徐益忠 | 2013-2015 | 大豆胶地板新闻发布会 |  |
| 16 | 共同推广 | 谭宏伟、朱锦、刘小青、徐益忠、桂成胜 | 2013-2016 | 大豆胶地板市场宣讲及推介 |  |